Dodavatel :

Ing. Petr Piskač, V. Junkové 59,

530 03 Pardubice                                           IČO : 11060581, DIČ : CZ-5605280043

INFORMACE

O VÝROBKU

A APLIKACI

GATOR GUARD II(

OCHRANNÝ EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK  NA LOŽNÉ PLOCHY DODÁVEK A PICK-UPů

Označení : BGG2          Balení sady :1.7 l, 6.8 l a 34 litrů                Barva : černá

Popis   :

Gator Guard je vysoce kvalitní  material na bázi epoxidů a polyuretanu určený pro ochranný nástřik namáhaných ložných ploch zejména u pick-upů i klasiských dodávek, malých nákladních automobilů, autobusů ale i betonových podlah, lodí atp. Po aplikaci tento hrubě strukturovaný povrch odolává otěru, benzínům, kyselinám a má vysokou  pevnost v tahu, vynikající pružnost. Vysoce univerzální material          s příznivou cenou – výhoda proti vkládaným vložkám z tvrdých plastů. Neobsahuje  izokyanáty jako obdobné materiály pouze  z polyuretanu. Velmi nízký obsah  těkavých organických směsí.

Nelepivý za1 – 4 hodiny

- Snadná aplikace stříkáním, štětcem, válečkem.

- Profesionální vzhled

- Odolnost vůči chemikáliím , olejům a mastnotám.

- Odolnost proti oděru

- Zdravotní nezávadnost pro přepravu  potravin

Typické vlastnosti:

Pevnost v tahu                  31 MPa

prodloužení                          30%

Pevnost v ohybu                38 MPa

Adheze při působení  teploty 120 °C

po dobu 3 hodin                 29,6 MPa

Adheze k podkladu            20 MPa

Význačné vlastnosti:

- Výrobce používá patentovanou směs epoxidů , která se osvědčila v mnoha způsobech použití.

- Vynikající přilnavostna holý kov nebo základní nátěr, plastový povrch, beton, sklo a dřevo.

- Pružnost při nizkých teplotách

- Vysoká odolnost proti nárazům

- Nehořlavost po vytvrzení.

- Odolává solným roztokům, odolává radiaci.

- Nelepí za 1-4 hodiny, plně vytvrzený povrch za 48 hodin

Upozornění : neaplikujte tento material na povrchy s vysokými pracovními teplotami.

Dodavatel :

Ing. Petr Piskač, V. Junkové 59,

530 03 Pardubice                                           IČO : 11060581, DIČ : CZ5605280043

INFORMACE

O VÝROBKU

A APLIKACI

GATOR GUARD II(

OCHRANNÝ EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK  NA LOŽNÉ PLOCHY DODÁVEK A PICK-UPů

Označení : BGG2          Balení sady :1.7 l, 6.8 l a 34 litrů                Barva : černá

Návod k použití Gator Guard II

Dominion Sure Seal Gator Guard II je viskozní, dvousložková nátěrová hmota. Po smíchání může být aplikována na kov, dřevo, beton nebo laminát. Zajištuje vysokou odolnost vůči oděru a snižuje statický náboj.

Příprava povrchu

Teplota přípravku Gator Guard II i povrchu musí být minimálně 21 stupňů Celsia. Plocha, kterou chcete přípravkem ošetřit, musí být čistá a odmaštěná. Okolní povrchy, na které nebudete aplikovat, zamaskujte.  Před aplikací přebruste povrch smirkem hrubosti 80 - 120,  nátěr lépe přilne.

Pokyny pro přípravu směsi

Promíchejte důkladně část A a B ve velké nádobě. Míchejte ručně minimálně deset minut, nepoužívejte míchačku na barvy ani elektrickou vrtačku, elektrický proud by mohl způsobit vznícení výrobku. Při míchání seškrábněte také dno a stěny nádoby.  Výsledný produkt nechte 10 minut odstát (není nutné při teplotách nad 35 stupňů).

Nanášení štětcem nebo válečkem

Štětcem případně válečkem naneste směs v jedné vrstvě tloušťky 0.12 - 0.25 mm. Doba použití směsi je 45 - 60 min při 22 stupních Celsia. Po skončení ihned omyjte pomůcky běžnými čistícími rozpouštědly.

Nanášení nástřikem

Vypláchněte 850 ml  nádobu B rozpouštědlem. Promíchanou směs vraťte do nádoby B. Pro nástřik je potřeba kompresor a stříkací pistole na spodky a dutiny (není součástí sady).  Jeden nástřik obvykle postačí. Naneste rovnoměrně na celý povrch ve vrstvě 0.25 - 0.30 mm. Dle požadované struktury použijte tlak 2,4 – 4 bar. Po aplikace ihned očistěte pomůcky běžnými čistícími rozpouštědly.

Dodavatel :

Ing. Petr Piskač, V. Junkové 59,

530 03 Pardubice                                           IČO : 11060581, DIČ : CZ5605280043

INFORMACE

O VÝROBKU

A APLIKACI

GATOR GUARD II(

OCHRANNÝ EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK  NA LOŽNÉ PLOCHY DODÁVEK A PICK-UPů

Označení : BGG2          Balení sady :1.7 l, 6.8 l a 34 litrů                Barva : černá

Schnutí při 22 stupních Celsia

Povrch je nelepivý po 4 hodinách. Po 24 hodinách může být auto lehce použito, po 48 hodinách je povrch běžně použitelný.  Povrch nemyjte mýdlem, vodou ani rozpouštědly  minimálně 48 -72 hodin po aplikaci. Nevystavujte jej vlhkosti minimálně 24 hodin. Pokud je nanesená vrstva silnější než        0.25 - 0.35 mm uvedené časy se prodlouží. Pokud je vrstva silnější než 0.25 mm, může být méně pružná a při tvrdých nárazech se v ní mohou objevit praskliny. Silnější vrstva neznamená lepší.

Barvy

Gator Guard II je dodáván ve dvou barvách: bílá a černá. Bílá není jasně bílá, po zaschnutí je žlutobílá.  Tato může být barevně tónována max do 10% běžnými barvivy. Pokud tónujete Gator Guard II Dominion Sure Seal není zodpovědná za vyýsledky.  Spoléháte na UV stabilitu barviva, které přidáváte. V závislosti na tom se mohou výsledky lišit. (Univerzální barvivo je takové, které zaschne na vzduchu a nepotřebuje tužidlo/aktivátor pro své vytvrdnutí).

Pozor! Obsahuje epoxydové pryskyřice, polyaminy a rozpouštědla. Čtěte pozorně instrukce na obalech. Udržujte mimo dosah dětí!

Výrobce Gator Guard II : Dominion Sure Seal Group of Companies, 6175 Danville Road, Mississauga, Ontario, Canada, L5T 2H7